附件二：

首届全国混凝土外加剂应用技术大赛

——聚羧酸系减水剂与低品位细骨料的相容性专题

大赛规则

1、原材料与配合比

由各参赛选手自备聚羧酸系减水剂母液以及复配用辅助性材料

大赛举办方提供水泥、粉煤灰、磨细矿渣、砂、水等材料，将于赛前公布其型式检验报告

大赛采用固定配合比，将在赛前公布。

2、测试对象与测试方法

采用大赛规定的砂浆配合比，比赛开始后组委会向各参赛选手公布该砂浆除外加剂之外的所有原材料配合比。

砂浆流动度测试方法按照GB50119附录A的方法执行，不同之处在于：（1）砂浆流动度采用砂浆圆模进行测定，（2）采用手工搅拌的方法拌制砂浆,（3）新拌砂浆的初始流动度控制在250mm~300mm之间，超出范围须重新制备砂浆。

硬化砂浆成型采用40mm×40mm×160mm试模，手动捣实，标准养护。

外加剂掺加方法须采用同掺法。

3、试验设备

试验设备由举办方提供，并同时提前向参赛选手公布设备相关种类和指标，例如电子天平的精度和量程等。

4、比赛用时

参赛队伍抽签决定参赛顺序及赛场位置，每队比赛时长不超过4h。

5、比赛项目及测试项目

新拌砂浆：

- 砂浆初始初始状态下流动度

- 砂浆1h流动度差

硬化砂浆：

（1）3d抗压强度

（2）28d抗压强度

匀质性：

外加剂含固量

6、裁判规则

采用主裁判和助理裁判制度

裁判工作：

- 现场检查掺量、配合比、流动度，并记录

- 检查加料方法是否符合大赛规则

- 留样并检验外加剂含固量

- 委托第三方检测机构对力学性能进行检测

- 委托第三方检测机构抽查参赛留样有害物质含量

大赛成立评审委员会，由专家评委组成，对竞赛结果进行打分评定。大赛成立仲裁委员会，由大赛组委会负责人和专家组成，负责处理异议等事项。

7、评分规则

| 序号 | 内容 | 参照标准 | 分项权重 | 评分规则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初始流动度 | GB50119 | 10 | ≥270mm为10分，每减少5mm扣减1分，此项最低分为6分 |  |
| 2 | 1h流动度差 | GB50119 | 20 | ≤0mm为20分，每增加5mm，扣减1分，此项最低分为0分 | 1h流动度差=初始流动度-1h流动度 |
| 3 | 3d抗压强度 | GB/T17671 | 5 | 强度最高者为5分，最低者为2分，按最高强度值和最低强度值之间的分差等分10份，并根据强度值折合出相应分数。 |  |
| 4 | 28d抗压强 | GB/T17671 | 5 | 强度最高者为5分，最低者为2分，按最高强度值和最低强度值之间的分差等分10份，并根据强度值折合出相应分数。 |  |
| 5 | 折固掺量 | GB/T8077 | 45 | 0.20%为45分，每增加0.01%扣减3分，每降低0.01%奖励3分。此项最低分为0分。此项打分，以实测值为准。 | 固定液体掺量为1.00% |
| 6 | 比赛用时 | 3h | 10 | 3h内完成为10分，每增加15分钟，扣减2分，此项最低分为0分。 |  |
| 7 | 规范操作 | 大赛规则 | 5 | 有明水带入试验过程，扣减2分；标明折固掺量与实测值相差超过0.03%，扣减3分。此项得分最低为0分 |  |

8、异议处理

大赛现场测试和评分过程中如果出现争议，由大赛现场评委和中国混凝土与水泥制品协会指定的代表组成的仲裁委员会裁决，该裁决当场生效。

9、违规处理

出现下述情况者，参赛队伍成绩无效：

- 未按规定称量原材料

- 未按同掺法添加外加剂

- 未达到承若责任书中相关条款

10、大赛奖项

奖项：

按总分区间排名：90（含）以上为一等奖，80（含）~90为二等奖，70（含）~80为三等奖，60（含）~70为优胜奖

特设比赛用时专项奖，总分达到二等奖以上的队伍，用时最少的前六名队伍排名颁奖。

颁奖时间：于本年度年会上进行颁奖