附件1：

全国混凝土职业技能大赛竞赛规则与流程

一、 竞赛内容

C40 自密实混凝土的配制与性能试验

二、 活动流程

1.参赛队伍报到

报到时抽签决定各队参赛顺序，每支参赛队伍最多由4名选手组成，其中设队长1 人。具体报到时间和地点另行通知。

2. 学术和技术交流

在现场比赛阶段过程中，竞赛组委会将面向参赛队伍邀请专家进行学术和技术交流活动。

3.混凝土及材料基础知识笔试比赛

混凝土及材料基础知识笔试比赛答题时间90 分钟，每个参赛队伍指派三人参加笔试。笔试采取闭卷答题形式，题目均为简答题，范围为混凝土生产管理与质量管理方面所需掌握的基本知识。笔试比赛满分为 100 分，各队的成绩由三位队员的答题得分的算术平均值确定。该笔试成绩占竞赛总成绩的 30%。

4.现场竞赛

（1）竞赛所需原材料和设备、仪器以及工具等，均由竞赛组委会统一提供。原材料的基本性能指标检测值，在各队报到时提供。在竞赛场地开放时，各队可事先目测了解原材料基本状态。

（2）各队入场进行混凝土配制与规定性能试验竞赛时，必须提交混凝土配合比设计计算书。裁判委员会将对混凝土配合比设计计算书的科学性、经济性、可行性、合理性和规范性进行评判，按优（5 分）、良（3 分）、中（1 分）计分。该项成绩占竞赛总成绩的 5%。

（3）每队入场竞赛的队员不超过四人（中途不得换人），竞赛实际操作成绩占竞赛总成绩的 30%。各队入场后先确认所用原材料和设备、仪器、工具等是否符合现行国家标准要求。从第一种原材料称量开始计时，试验完毕清洗干净仪器工具，并将场地清理干净为结束。竞赛用时 65 分钟。如超时，则混凝土配制与性能试验环节不得分。

（4）比赛采用手工拌制混凝土的方法进行，拌制量 15L。评判的内容为：混凝土各种原材料的计量规范性、混凝土拌制的合理性以及拌和物主要性能试验的规范性和准确性。所有试验操作需按照现行国家标准进行。竞赛规定的试验项目主要是考察参赛队的混凝土拌制与性能试验操作的规范性、正确性、有序性、协作性以及混凝土配合比调整的综合能力。混凝土试配不成功允许调整配合比并重新拌制，但比赛时间不延长。

（5）试验项目为坍落扩展度测定、T500 测定、V 型漏斗测定、 J环扩展度测定、表观密度测定、离析与泌水目测、立方体抗压强度试件制作、设备、仪器、工具、场地清理程度。需考察的混凝土性能为坍落扩展度、T500、V 型漏斗排空时间、J 环扩展度、表观密度、抗离析与泌水性、立方体抗压强度。该项成绩占竞赛总成绩的 35%。

立方体抗压强度试件为边长 100mm 的立方体。所得强度测试值需要按现行国家标准进行换算。

（6）立方体抗压强度试件成型后放置在规定的地方，由大赛组委会指定的机构负责拆模与养护，到 28d 进行强度试验并按现行国家标准规定方法计算强度值。

（7）现场试验的结果由裁判确认，并经参赛队责任人签字认可。

（8）各队最终成绩由各分项加和确定，按照由高到低的顺序排列。

三、混凝土性能评分规则

（1）混凝土 28d 立方体抗压强度

混凝土 28d 立方体抗压强度实测标准值在其配合比设计试配强度值的±4.0MPa 以内（含），10 分；

混凝土 28d 立方体抗压强度实测标准值在配合比设计试配强度值的±4.0MPa 以外，且在±6.0MPa 以内（含），5 分；

混凝土 28d 立方体抗压强度实测标准值在配合比设计试配强度值的±6.0MPa 以外的，0 分。

（2）混凝土的流动性

坍落扩展度达到 660～755mm 或以上，5 分；

坍落扩展度达到 550～660mm 范围内，3 分；

坍落扩展度小于 550mm，0 分。

拌合物停止流动后应无泌水和离析，拌合物中部无粗骨料堆积。如拌合物明显泌水、离析、粗骨料堆积、浆体不能包裹骨料，在上列得分基础上扣 3 分。 该项得分最低为 0 分

（3）间隙通过性

坍落扩展度与 J 环扩展度差值≤30mm，5 分；

30mm＜坍落扩展度与 J 环扩展度差值≤60mm，3 分；

坍落扩展度与 J 环扩展度差值＞60mm，0 分。

（4）混凝土的密度：

混凝土拌合物密度测定值在配合比设计书计算值（体积法）的±2%以内（含），5 分；在±2%以外，±3%以内（含），3 分；在±3%以外不得分；

（5）V 型漏斗排空时间和 T500：

10s＜V 型漏斗排空时间≤25s，同时扩展时间 T500≤10s， 10 分；

4s＜V 型漏斗排空时间≤10s，或者扩展时间 10s＜T500≤25s，5 分；

V 型漏斗排空时间＞25s，，或 T500＞25s，0 分。

四、竞赛用原材料的品种

PO42.5 普硅水泥，II 级粉煤灰，S95 磨细矿渣粉，硅灰，连续级配机制砂，5-10mm 单粒级碎石，10-20mm 单粒级碎石，5-20mm 连续级配碎石，聚羧酸减水剂。

五、竞赛的试验项目依据的现行国家标准

《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T50080

《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081

《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T50082

《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55

《自密实混凝土应用技术规程》JGJ/T 283

《自密实混凝土应用技术规程》CECS203:2006