绿色建材评价技术导则

—建筑玻璃

（征求意见稿）

2015年4月

目  录

1 总则	2

2 术语	2

3 基本规定	2

4 控制项	3

5 评分项	4

5.1  节能	4

5.2  减排	4

5.3  安全	5

5.4  便利	5

6 加分项	5

- 1 总则

1.0.1为科学引导和规范管理我国绿色建筑玻璃评价与标识工作，加快绿色建筑玻璃推广应用、支撑绿色建筑选材，制定本导则。

1.0.2 本导则适用于建筑透明围护结构用玻璃的绿色建材评价。

1.0.3 绿色建筑玻璃评价时在符合本导则的要求和各地域特征的同时，还应符合国家相关法律、法规和标准的规定。

- 2 术语

2.0.1　光热比

玻璃的可见光透射比与太阳能总透射比的比值。

2.0.2　一般显色指数

光源对国际照明委员会（CIE）规定的第1～8种标准颜色样品显色指数的平均值。

- 3 基本规定

3.0.1　评价指标体系分为控制项、评分项和加分项。控制项为进行绿色玻璃评价必须满足的指标，参评产品及其企业必须全部满足控制项要求。评分项总分为100分，加分项总分为5分。总得分按照式3.0.1-1和式3.0.1-2计算。权重见表3.0.1。

Q总 = Q评 + Q加                （3.0.1-1）

Q评 =Σwi Qi                （3.0.1-2）

式中：

Q总——总分；

Q评——评分项得分；

Q加——加分项得分；

wi ——评分项各指标权重；

Qi ——评分项各指标得分。

表3.0.1 评分项各指标权重

| 指标分类 | 权重 | 具体条文 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 节能 | 0.55 | 5.1.1 降低单位产品能耗 | 0.15 |
|  |  | 5.1.2 降低原材料运输能耗 | 0.10 |
|  |  | 5.1.3通过能源管理体系认证 | 0.05 |
|  |  | 5.1.4提高建筑玻璃的热工性能 | 0.25 |
| 减排 | 0.15 | 5.2.1提高清洁生产水平 | 0.10 |
|  |  | 5.2.2通过产品认证或提交环境产品声明（EPD）报告 | 0.05 |
| 安全 | 0.20 | 5.3.1提高安全生产标准化水平 | 0.05 |
|  |  | 5.3.2提高建筑玻璃施工安全性能。 | 0.10 |
|  |  | 5.3.3降低建筑玻璃的可见光反射比 | 0.05 |
| 便利 | 0.10 | 5.4.1提高建筑玻璃的一般显色指数 | 0.05 |
|  |  | 5.4.2提高建筑玻璃的适用性与经济性 | 0.05 |

3.0.2　控制项的评定结果为满足或不满足；评分项和加分项的评定结果为获得分值或不得分。

3.0.3　绿色建筑玻璃由低到高分为一星级、二星级、三星级三个等级，三个等级的都应满足本导则所有控制项的要求，并按评分项和加分项的总得分确定等级。三个等级划分见表3.0.3。

表3.0.3 绿色建材等级划分

| 等级 | 一星级 | 二星级 | 三星级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值（Q）区间 | 60≤Q＜70 | 70≤Q＜85 | Q≥85 |

- 4 控制项

4.0.1  建筑玻璃生产企业应符合表4.0.1的要求。

表4.0.1 生产基本要求

| 项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 大气污染物排放 | 平板玻璃企业 | 《平板玻璃工业大气污染物排放标准》GB 26453 |
|  | 其他企业 | GB 16297大气污染物综合排放标准，二级 |
| 污水排放 |  | 《污水综合排放标准》GB 8978，二级 |
| 噪声排放 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348 |
| 工作场所环境 |  | 《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》GBZ 2.1 《工作场所有害因素职业接触限值 物理有害因素》GBZ 2.2 |
| 安全生产 |  | 《企业安全生产标准化基本规范》AQ/T 9006，三级 |
| 管理体系 |  | 通过质量、环境和职业健康安全管理体系认证 |

4.0.2  建筑玻璃应具有详细、合理的应用技术文件。

4.0.3　建筑玻璃及其的基本性能应满足现行国家、行业标准要求。

- 5 评分项

5.1  节能

5.1.1　降低单位产品能耗。平板玻璃的单位产品能耗按照表5.1.1进行评分：

表5.1.1 单位产品能耗评分要求

| 项目 | 评分要求 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 60分 | 100分 |
| 单位产品综合能耗，kgce/重量箱 | ≤15 | ≤13 |
| 熔窑热耗限额，kJ/kg玻璃液 | ≤5900 | ≤5500 |

5.1.2  降低原材料运输能耗。评分为以下两条得分之和，但总分不超过100分：

1  累计运输半径不大于500km的原材料重量比例不小于60%但小于70%，得40分；不小于70%但小于80%，得60分；不小于80%但小于90%，得80分；不小于90%，得100分；

2  500km以外的原材料采用铁路、轮船运输的重量比例不小于70%但小于80%，得20分；不小于80%但小于90%，得40分；不小于90%，得60分。

5.1.3  通过能源管理体系认证，得100分。

5.1.4　提高建筑玻璃的热工性能。按表5.3.1进行评分：

表5.1.4 建筑玻璃热工性能评分规则

| 气候区 | 项目 | 评分规则 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 60分 | 80分 | 100分 |
| 严寒 | U，W/(m2·K) | 1.5＜U≤1.8 | 1.3＜U≤1.5 | U≤1.3 |
|  | 可见光透射比τTv，% | 40≤Tv＜60 |  | Tv≥60 |
| 寒冷 | U，W/(m2·K) | 1.8＜U≤2.0 | 1.5＜U≤1.8 | U≤1.5 |
|  | 光热比LSG | 1.2＜LSG≤1.3 |  | LSG≥1.3 |
| 夏热冬冷 | U，W/(m2·K) | 2.0＜U≤2.5 |  | U≤2.0 |
|  | 光热比LSG | 1.3＜LSG≤1.4 | LSG≥1.4 |  |
| 夏热冬暖 | U，W/(m2·K) | 2.5＜U≤2.8 |  | 2.5＜U≤2.0 |
|  | 遮阳系数SC | 0.40＜SC≤0.50 | 0.30＜SC≤0.40 | SC≤0.30 |

5.2  减排

5.2.1  提高清洁生产水平。平板玻璃的生产企业清洁生产符合现行行业标准《清洁生产标准 平板玻璃行业》HJ/T 361-2007规定，评分规则如下：

1  达到二级水平，得60分；

2  达到一级水平，得100分。

5.2.2  通过产品认证或提交环境产品声明（EPD）报告。评分为以下两条得分之和：

1  通过产品认证或评价，总分50分，由专家评分；

2  提交环境产品声明（EPD）报告，总分50分，由专家评分。

5.3  安全

5.3.1  提高安全生产标准化水平。符合《企业安全生产标准化基本规范》AQ/T 9006规定的2级，得60分；符合1级，得100分。

5.3.2　提高建筑玻璃施工安全性能。符合JG/T 455《建筑门窗幕墙用钢化玻璃》要求，得100分。

5.3.3  降低建筑玻璃的可见光反射比，评分规则如下：

1  可见光反射比不大于0.30但大于0.16，得60分；

2  可见光反射比不大于0.16，得100分。

5.4  便利

5.4.1  提高建筑玻璃的一般显色指数。评分规则如下：

1  一般显色指数不小于0.80但小于0.90，得60分；

2  一般显色指数不小于0.90，得100分。

5.4.2  提高建筑玻璃的适用性与经济性。评分为以下两条之和：

1  与应用区域政策、标准规范、环境等相匹配，总分50分，由专家评分；

2  与应用区域经济发展水平、产业配套等相匹配，总分50分，由专家评分。

- 6 加分项

6.0.1  建筑玻璃生产过程中采用了先进的生产工艺或生产设备，且环境影响明显低于行业平均水平。总分2分，由专家评分。

6.0.2  建筑玻璃具有突出的创新性且性能明显优于行业平均水平。总分3分，由专家评分。