绿色建材评价技术导则

—预拌混凝土

（征求意见稿）

2015年4月

目  录

1 总则	2

2 术语	2

3 基本规定	2

4 控制项	3

5 评分项	4

5.1  节能	4

5.2  减排	4

5.3  安全	4

5.4  便利	5

5.5  可循环	5

6 加分项	6

- 1 总则

1.0.1 为科学引导和规范管理我国绿色预拌混凝土评价与标识工作，加快绿色建材推广应用、支撑绿色建筑选材，制定本通则。

1.0.2 本导则适用于预拌混凝土的绿色建材评价。

1.0.3 绿色预拌混凝土评价时在符合本导则的要求和各地域特征的同时，还应符合国家相关法律、法规和标准的规定。

- 2 术语

2.0.1　预拌混凝土

由水泥、集料、水以及根据需要掺入的外加剂、矿物掺合料等组分按一定比例，在搅拌站经计量、拌制后出售的并采用运输车，在规定时间内运至使用地点的混凝土拌合物。

- 3 基本规定

3.0.1　评价指标体系分为控制项、评分项和加分项。控制项为进行绿色预拌混凝土评价必须满足的指标，参评产品及其企业必须全部满足控制项要求。评分项总分为100分，加分项总分为5分。总得分按照式3.0.1-1和式3.0.1-2计算。权重见表3.0.1。

Q总 = Q评 + Q加                （3.0.1-1）

Q评 =Σwi Qi                （3.0.1-2）

式中：

Q总——总分；

Q评——评分项得分；

Q加——加分项得分；

wi ——评分项各指标权重；

Qi ——评分项各指标得分。

表3.0.1 评分项各指标权重

| 指标 | 权重 | 具体指标 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 节能 | 0.12 | 5.1.1 降低原材料运输能耗 | 0.05 |
|  |  | 5.1.2 近三年单位产品能耗水平持续改进 | 0.05 |
|  |  | 5.1.3通过能源管理体系认证 | 0.02 |
| 减排 | 0.10 | 5.2.1 减少厂区大气污染物、污水及噪声排放 | 0.10 |
| 安全 | 0.46 | 5.3.1 提高预拌混凝土强度等级 | 0.10 |
|  |  | 5.3.2 降低预拌混凝土强度标准差 | 0.10 |
|  |  | 5.3.3提高预拌混凝土抗氯离子渗透等级 | 0.05 |
|  |  | 5.3.4提高预拌混凝土抗碳化等级 | 0.10 |
|  |  | 5.3.5提高预拌混凝土抗冻等级 | 0.05 |
|  |  | 5.3.6提高安全生产标准化水平 | 0.05 |
|  |  | 5.3.7通过职业健康安全管理体系认证 | 0.01 |
| 便利 | 0.12 | 5.4.1 提高预拌混凝土施工性能 | 0.05 |
|  |  | 5.4.2 提高预拌混凝土的适用性与经济性 | 0.05 |
|  |  | 5.4.3通过测量管理体系认证 | 0.02 |
| 可循环 | 0.20 | 5.5.1 报废混凝土综合利用比例 | 0.05 |
|  |  | 5.5.2 合理提高固体废弃物综合利用比例 | 0.05 |
|  |  | 5.5.3提高生产过程产生的工业废水回收利用比例 | 0.05 |
|  |  | 5.5.4通过产品认证或提交环境产品声明报告 | 0.05 |
| 注：抗冻等级仅针对位于严寒和寒冷地区的搅拌站，但不参评时该指标的权重加在抗氯离子渗透等级上。 |  |  |  |

3.0.2　控制项的评定结果为满足或不满足；评分项和加分项的评定结果为获得分值或不得分。

3.0.3　绿色预拌混凝土由低到高分为一星级、二星级、三星级三个等级，三个等级都应满足本导则所有控制项的要求，并按评分项和加分项的总得分确定等级。三个等级划分见表3.0.3。

表3.0.3 绿色建材等级划分

| 等级 | 一星级 | 二星级 | 三星级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值（Q）区间 | 60≤Q＜70 | 70≤Q＜85 | Q≥85 |

- 4 控制项

4.0.1　预拌混凝土生产企业应符合表4.0.1的要求。

表4.0.1 生产基本要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 大气污染物排放 | 《大气污染物综合排放标准》GB 16297，二级 |
| 污水排放 | 《污水综合排放标准》GB 8978，二级 |
| 工作场所环境 | 《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》GBZ 2.1 《工作场所有害因素职业接触限值 物理有害因素》GBZ 2.2 |
| 安全生产 | 《企业安全生产标准化基本规范》AQ/T 9006，三级 |
| 管理体系 | 通过质量管理体系认证和环境管理体系认证 |

4.0.2  设备设施选配等全过程管理应满足当地预拌混凝土绿色生产管理的相关规定。

4.0.3  预拌混凝土应具备完备、可行的施工方案。

4.0.4　预拌混凝土的基本性能应满足现行国家标准《预拌混凝土》GB 14902的要求。

- 5 评分项

5.1  节能

5.1.1  降低原材料运输能耗。评分为以下两条得分之和，但总分不超过100分：

1  累计运输半径不大于500km的原材料重量比例不小于60%但小于70%，得40分；不小于70%但小于80%，得60分；不小于80%但小于90%，得80分；不小于90%，得100分；

2  500km以外的原材料采用铁路、轮船运输的重量比例不小于70%但小于80%，得20分；不小于80%但小于90%，得40分；不小于90%，得60分。

5.1.2  近三年单位产品能耗水平持续改进，总分100分，由专家评分。

5.1.3  通过GB/T 23331 能源管理体系认证，得100分。

5.2  减排

5.2.1  减少厂区大气污染物、污水和噪声排放。评分为以下各条之和：

1  符合《大气污染物综合排放标准》GB 16297规定的1级，得40分；

2  符合《污水综合排放标准》GB 89787规定的1级，得40分；

3  符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348，得20分。

5.3  安全

5.3.1　提高预拌混凝土强度等级。设计强度等级达到C35，得40分；达到C40，得60分；达到C45，得80分；达到C50及以上，得100分。

5.3.2　降低预拌混凝土强度标准差。连续10个批次产品的抗压强度（Mpa）的标准偏差评分规则如下：

1  不大于该等级混凝土强度标准差上限值评但大于0.7，得40分；

2  不大于0.7但大于0.5，得60分；

3  不大于0.5但大于0.3，得80分；

4  不大于0.3，得100分。

5.3.3  提高预拌混凝土的抗氯离子渗透等级。符合《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193规定的2级，得60分；符合3级，得80分；符合4级及以上，得100分。

5.3.4  提高预拌混凝土的抗碳化等级。符合《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193规定的2级，得60分；符合3级，得80分；符合4级及以上，得100分。

5.3.5  提高预拌混凝土的抗冻等级。符合《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193规定的2级，得60分；符合3级，得80分；符合4级及以上，得100分。

5.3.6  提高安全生产标准化水平。符合《企业安全生产标准化基本规范》AQ/T 9006规定的2级，得60分；符合1级，得100分。

5.3.7  通过GB/T 28001 职业健康安全管理体系认证，得100分。

5.4  便利

5.4.1  施工方式为泵送且为自密实，得100分。

5.4.2  提高预拌混凝土的适用性与经济性。评分为以下两条之和：

1  与应用区域政策、标准规范、环境等相匹配，总分50分，由专家评分；

2  与应用区域经济发展水平、产业配套等相匹配，总分50分，由专家评分。

5.4.3  通过GB/T 19022 测量管理体系认证，得100分。

5.5  可循环

5.5.1  提高报废混凝土综合利用比例。评分规则如下：

1  不小于50%但小于70%，得60分；

2  不小于70%但小于90%，得80分；

3  不小于90%，得100分。

5.5.2  合理提高固体废弃物综合利用比例。评分规则如下：

1  不小于30%但小于50%，得60分；

2  不小于50%但小于70%，得80分；

3  不小于70%，得100分。

5.5.3　提高生产过程产生的工业废水回收利用比例。评分规则如下：

1  不小于80%但小于90%，得60分；

2  不小于90%但小于100%，得80分；

3  达到100%，得100分。

5.5.4  通过产品认证或提交环境产品声明（EPD）报告。评分为以下两条得分之和：

1  通过产品认证或评价，总分50分，由专家评分；

2  提交环境产品声明（EPD）报告，总分50分，由专家评分。

- 6 加分项

6.0.1  预拌混凝土生产过程中采用了先进的生产工艺或生产设备，且环境影响明显低于行业平均水平。总分2分，由专家评分。

6.0.2  预拌混凝土具有突出的创新性且性能明显优于行业平均水平。总分3分，由专家评分。