附件 1：

全国第二届节能保温材料创新设计大赛 活动规则

一、大赛宗旨

本次大赛依托住建部和工信部等政府部门的指导和行业协 会的专业平台，鼓励企业、科研机构依据“安全轻质保温节能”的 产品发展理念，加大产品创新力度，通过改进工艺、提高装备水 平或研究新配方等，设计制造出“更轻质、更环保、节能效果更 好”的保温材料。

二、大赛活动规则

（一）参赛对象 本届大赛按照主流产品类别进行比赛，每类产品为一个比赛组。 本届大赛共分有机类包括：硬质酚醛泡沫保温板（PF）、模

塑聚苯乙烯泡沫保温板（EPS）、挤塑聚苯乙烯泡沫保温板（XPS)、 硬泡聚氨酯保温板四类产品。无机类包括：珍珠岩保温板、泡沫 混凝土保温板、泡沫玻璃保温板、岩棉保温板四类产品。共计八 个品类，下设八个比赛组。欢迎有关生产企业，各类院校、相关 科研院所等，按照规则设计样品组队参赛。同时，欢迎企业和科 研机构联合组队参赛，提高产学研相结合、加快先进生产力转化 的能力。

（二）参赛要求

参赛企业可根据大赛规则，在许可的范围内，自行调整参赛 样品的配比、配方，以满足“安全轻质保温节能”的大赛导向。参 赛样品应为成型并养护至规定龄期后板材类产品，且为均质制品， 各规格均需为同一批次设计产品。如发现测试强度和燃烧性能试

件与测试导热系数试件不一致等情况，将取消参赛资格。 本次大赛参赛样品规格及数量如下：

1、有机类

| 种类 | 样品尺寸（mm×mm×mm） | 检测数量 | 检测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬质酚醛泡沫保 | 100×100×50 | 6 | 导热系数、压缩强 |
| 温板 | 300×300×30 | 3 | 度、氧指数 |
| 模塑聚苯乙烯泡 | 100×100×50 | 6 | 导热系数、压缩强 |
| 沫保温板 | 300×300×25 | 3 | 度、氧指数 |
| 挤塑聚苯乙烯泡 | 100×100×50 | 6 | 导热系数、压缩强 |
| 沫保温板 | 300×300×30 | 3 | 度、氧指数 |
| 硬泡聚氨酯 | 100×100×50 | 6 | 导热系数、压缩强 |
| 保温板 | 300×300×30 | 3 | 度、氧指数 |

注：1、样品上用不干胶纸标明设计制作日期，养护龄期。

2、参赛企业自愿提交设计思路，工艺制作说明以及创新性说明。（此项用 于评定产品创新性之用）

3、样品尺寸误差应符合国家标准。

2、无机类

| 种类 | 样品尺寸（mm×mm×mm） | 检测数量 | 检测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 珍珠岩保温板 | 100×100 | 7 | 干密度、抗压强度、 导热系数 |
|  | 300×300×30 | 2 |  |
| 泡沫混凝土保温板 | 100×100×100 | 7 | 干密度、抗压强度、 导热系数 |
|  | 300×300×30 | 2 |  |
| 泡沫玻璃保温板 | 200×200×25 | 4 | 体积密度、抗压强 度、导热系数 |
|  | 100×100×40 | 5 |  |
|  | 300×300×25 | 2 |  |
| 岩棉保温板 | 100×100 | 4 | 密度、导热系数 |
|  | 300×300×30 | 2 |  |

注：1、样品上用不干胶纸标明设计制作日期，养护龄期。 2、参赛企业自愿提交设计思路，工艺制作说明以及创新性说明。（此项用

于评定产品创新性之用） 3、样品尺寸误差应符合国家标准。

（三）评分规则

本次竞赛对产品导热系数、材料密度、材料强度和燃烧性能 的差异测试以及产品创新性，分别给予不同的权重系数，体现设

计作品的“安全轻质，保温节能”。 评分规则如下： 有机保温材料计分规则：

第一类：硬质酚醛泡沫保温板（PF）

1. 导热系数

权重系数 40，分值计算式：40×{1+（0.04-λ）/0.04}

λ 为送检样品的实测导热系数值（平均温度 25℃±2℃），导 热系数大于 0.04W/(m·K)的样品，此项计为 0 分。

2. 压缩强度

权重系数 15，分值计算式：20×（1-0.1/）

为按标准方法测定的送检样品压缩强度的平均值，该值低 于 0.1MPa 的样品，此项计为 0 分。

3. 氧指数

权重系数 35，分值计算式：30×{1+（OI-38.0%）/38.0%}

OI 为送检样品的实测氧指数，该值低于 38.0%的样品，此项 计为 0 分。

4. 突出创新性

权重系数 10，大赛主办单位组织专家进行评审，根据参赛 单位的产品介绍和答辩情况给分，每位专家单独评分，取平均值。

评分主要依据：1.参赛样品燃烧性能达到 GB8624-2012 标准 规定的 A2 及以上级别，不同级别会有相应加分。2.采用创新手 段解决了所选送样品对应材质保温板材目前所普遍存在的突出 缺点，而且具有实际规模化应用前景。

5. 最终成绩

最终成绩按上述 1-4 项得分加和得出总分，按总分高低排序， 总分高者胜出。

第二类：模塑聚苯乙烯泡沫保温板（EPS)

1. 导热系数

权重系数 40，分值计算式：40×{1+（0.041-λ）/0.041}

λ 为参赛送检样品的实测导热系数值（平均温度 25℃±2℃）， 导热系数大于 0.041W/(m·K)的样品，此项计为 0 分。

2. 压缩强度

权重系数 15，分值计算式：15×（1-0.06/）

为按标准方法测定的参赛送检样品压缩强度的平均值，该 值低于 0.06MPa 的样品，此项计为 0 分。

3. 氧指数

权重系数 35，分值计算式：35×{1+（OI-26.0%）/26.0%}

OI 为参赛送检样品的实测氧指数，该值低于 26.0%的样品， 此项计为 0 分。

4. 突出创新性

权重系数 10，大赛主办单位组织专家进行评审，根据参赛 单位的产品介绍和答辩情况给分，每位专家单独评分，取平均值。

评分主要依据：1.参赛样品燃烧性能达到 GB8624-2012 标准 规定的 B1 及以上级别，不同级别会有相应加分。2.采用创新手 段解决了所选送样品对应材质保温板材目前所普遍存在的突出 缺点，而且具有实际规模化应用前景。

5. 最终成绩

最终成绩按上述 1-4 项得分加和得出总分，按总分高低排序， 总分高者胜出。

第三类：挤塑聚苯乙烯泡沫保温板（XPS)

1. 导热系数

权重系数 40，分值计算式：40×{1+（0.035-λ）/0.035}

λ 为参赛送检样品的实测导热系数值（平均温度 25℃±2℃）， 导热系数大于 0.035W/(m·K)的样品，此项计为 0 分。

2. 压缩强度

权重系数 15，分值计算式：15×（1-0.15/）

为按标准方法测定的参赛送检样品压缩强度的平均值，该 值低于 0.15MPa 的样品，此项计为 0 分。

3. 氧指数

权重系数 35，分值计算式：35×{1+（OI-26.0%）/26.0%}

OI 为参赛送检样品的实测氧指数，该值低于 26.0%的样品， 此项计为 0 分。

4. 突出创新性

权重系数 10，大赛主办单位组织专家进行评审，根据参赛 单位的产品介绍和答辩情况给分，每位专家单独评分，取平均值。

评分主要依据：1.参赛样品燃烧性能达到 GB8624-2012 标准 规定的 B1 及以上级别，不同级别会有相应加分。2.采用创新手 段解决了所选送样品对应材质保温板材目前所普遍存在的突出 缺点，而且具有实际规模化应用前景。

5. 最终成绩

最终成绩按上述 1-4 项得分加和得出总分，按总分高低排序， 总分高者胜出。

第四类：硬泡聚氨酯保温板

1. 导热系数

权重系数 40，分值计算式：40×{1+（0.024-λ）/0.024}

λ 为送检样品的实测导热系数值（平均温度 23℃±2℃），导

热系数大于 0.024W/(m·K)的样品，此项计为 0 分。

2. 压缩强度

权重系数 15，分值计算式：15×（1-0.15/）

为按标准方法测定的送检样品压缩强度的平均值，该值低 于 0.15MPa 的样品，此项计为 0 分。

3. 氧指数

权重系数 35，分值计算式：35×{1+（OI-26.0%）/26.0%}

OI 为送检样品的实测氧指数，该值低于 26.0%的样品，此项 计为 0 分。

4. 突出创新性

权重系数 10，大赛主办单位组织专家进行评审，根据参赛 单位的产品介绍和答辩情况给分，每位专家单独评分，取平均值。

评分主要依据：1.参赛样品燃烧性能达到 GB8624-2012 标准 规定的 B1 及以上级别，不同级别会有相应加分。2.采用创新手 段解决了所选送样品对应材质保温板材目前所普遍存在的突出 缺点，而且具有实际规模化应用前景。

5. 最终成绩

最终成绩按上述 1-4 项得分加和得出总分，按总分高低排序， 总分高者胜出。

无机保温材料计分规则:

第一类：珍珠岩保温板

1. 导热系数

权重系数 50，分值计算为 50×﹛1＋∣(0.068－λ)/0.068∣﹜

λ	为送检样品的实测导热系数值，导热系数大于

0.068W/(m·K) ，此项计为 0 分。

2．干密度

权重系数 15，分值计算为 15×﹛1＋∣(260－ρ)/260∣﹜

ρ 为三个样品干密度的平均值，干密度大于 260 kg/m3，此项 计为 0 分。

3．抗压强度

权重系数 25，分值计算为 25×（1－0.3/σ）

σ 为三个样品抗压强度的平均值，抗压强度小于 0.3MPa，此 项计为 0 分。

4. 突出创新性

权重系数 10，大赛主办单位组织专家进行评审，根据参赛 单位的产品介绍和答辩情况给分，每位专家单独评分，取平均值。

评分主要依据：采用创新手段解决了所选送样品对应材质保温 板材目前所普遍存在的突出缺点，而且具有实际规模化应用前景。

5. 最终成绩

最终成绩按上述 1-4 项得分加和得出总分，按总分高低排序， 总分高者胜出。

第二类：泡沫混凝土保温板

1．导热系数

权重系数 50，分值计算为 50×﹛1＋∣(0.065－λ)/0.065∣﹜

λ 为送检样品的实测导热系数值，导热系数大于 0.065W/(m

﹒K)，此项计为 0 分。

2．干密度

权重系数 15，分值计算为 15×﹛1＋∣(250－ρ)/250∣﹜

ρ 为三个样品干密度的平均值，干密度大于 250 kg/m3，此项 计为 0 分。

3．抗压强度

权重系数 25，分值计算为 25×（1－0.3/σ）

σ 为三个样品抗压强度的平均值，抗压强度小于 0.3MPa，此 项计为 0 分。

4. 突出创新性

权重系数 10，大赛主办单位组织专家进行评审，根据参赛 单位的产品介绍和答辩情况给分，每位专家单独评分，取平均值。

评分主要依据：采用创新手段解决了所选送样品对应材质保温 板材目前所普遍存在的突出缺点，而且具有实际规模化应用前景。

5．最终成绩

最终成绩按上述 1-4 项得分加和得出总分，按总分高低排序， 总分高者胜出。

第三类：泡沫玻璃保温板

1．导热系数

权重系数 50，分值计算为 50×﹛1＋∣(0.070－λ)/0.070∣﹜

λ 为送检样品的实测导热系数值，导热系数大于 0.070W/(m

﹒K)，此项计为 0 分。

2．干密度

权重系数 15，分值计算为 15×﹛1＋∣(200－ρ)/200∣﹜

ρ 为三个样品干密度的平均值，干密度大于 200 kg/m3，此项 计为 0 分。

3．抗压强度

权重系数 25，分值计算为 25×（1－0.4/σ）

σ 为三个样品抗压强度的平均值，抗压强度小于 0.4MPa，此 项计为 0 分。

4. 突出创新性

权重系数 10，大赛主办单位组织专家进行评审，根据参赛 单位的产品介绍和答辩情况给分，每位专家单独评分，取平均值。

评分主要依据：采用创新手段解决了所选送样品对应材质保 温板材目前所普遍存在的突出缺点，而且具有实际规模化应用前 景。

5．最终成绩

最终成绩按上述 1-4 项得分加和得出总分，按总分高低排序， 总分高者胜出。

第四类：岩棉保温板

1．导热系数

权重系数 60，分值计算为 60×﹛1＋∣(0.044－λ)/0.044∣﹜

λ 为送检样品的实测导热系数值，导热系数大于 0.044W/(m

﹒K)，此项计为 0 分。

2．密度

权重系数 30，分值计算为 30×﹛1＋∣(300－ρ)/300∣﹜

ρ 为三个样品干密度的平均值，干密度大于 300 kg/m3，此项 计为 0 分。

3. 突出创新性

权重系数 10，大赛主办单位组织专家进行评审，根据参赛 单位的产品介绍和答辩情况给分，每位专家单独评分，取平均值。

评分主要依据：采用创新手段解决了所选送样品对应材质保温 板材目前所普遍存在的突出缺点，而且具有实际规模化应用前景。

4．最终成绩

最终成绩按上述 1-3 项得分加和得出总分，按总分高低排序，总 分高者胜出。